[image: image1.png]



    Loctite Aerospace

Хайсол ЕА 9396 / c2

Двухкомпонентный структурный клей

Хайсол ЕА 9396/c2 – структурный маловязкий клей повышенной прочности. Хайсол ЕА 9396/c2 содержит неароматический амин - отвердитель, который сохраняет многие из нужных качеств отвердителей на основе ароматического амина.

Обработка
Смешивание - материал требует смешивания двух составляющих компонентов между собой непосредственно перед нанесением. Полное смешивание необходимо. Температура отдельных компонентов до смешивания не критична, но должна быть близка к комнатной температуре (25°C).

Обратите внимание: Измерение количества по объему не рекомендуется для структурных материалов. Все измерения проводите по весу.

Пропорции смешивания         Часть A         Часть B

По весу                                         100                  36

Жизнеспособность (при массе 100 г) - 480 минут при температуре 25°C

Применение
Смешивание – смешайте части A и B тщательно и в правильном соотношении. ЭТО ВАЖНО! Разогрев во время или сразу после смешения нормален. Не смешивайте количества большие, чем 450 граммов, поскольку может произойти опасный разогрев смешанного клея, который может привести к его резкому выбросу. МОГУТ БЫТЬ ТОКСИЧЕСКИЕ ИСПАРЕНИЯ – ЭТО ОПАСНО. Ограничение количества смешиваемого вещества необходимо т.к. сокращает разогрев и устраняет эту опасность.

Применение - Склеиваемые поверхности должны быть чистыми, сухими и должным образом подготовленными. Склеиваемые детали должны оставаться под давлением пока клей не засох. 

Отвердение - Процесс полного отвердения при температуре 93°C занимает 1 час.

Зачистка - важно удалить излишек клея с оснастки, прежде чем он отвердеет. Денатурированный спирт и многие другие технические растворители подойдут для удаления незатвердевшего клея.

При испытаниях прочностных характеристик засохшего клея обычно используется алюминий, анодированный фосфорной кислотой.

