[image: image1.png]



    Loctite Aerospace

 Хайсол ЕА 9696


Эпоксидный плёночный клей

Хайсол ЕА9696 представляет собой модифицированный пленочный клей,  приспособленный  для  применения в соединениях требующих высокую прочность при рабочих температурах  до  121(С.  Разработанные технологии позволяют данному материалу достигать превосходных результатов, как при склеивании металлов, так и при склеивании сотовых  конструкций.  Возможность затвердевания при низких температурах;  выверенная вязкость;  превосходная стойкость к  внешним  факторам;  возможность длительное время сохранять рабочие качества делают его  оптимальным  выбором  для применения в целом ряде случаев.

     характеристики                

     преимущества

Превосходная устойчивость к  
(
Повышенная  прочность  в  течение

внешним факторам             


всего срока службы детали снижает

                             



эксплуатационные расходы

Высокая прочность при всех   
(
Позволяет использовать один тип

температурах эксплуатации    
клея для соединений требующих высокой прочности склеивания при температурах  до 121(С

Контролируемая вязкость      
(
Снижает расходы на очистку поверхности

(
Позволяет использовать один и тот же материал, как для склеивания сотовых конструкций, так и металла с металлом

Затвердевает при температуре 
(
Позволяет работать при различных 

от 107(С до 130(С без   


рабочих температурах

изменения рабочих качеств

Длительные сроки хранения    
(
Снижаются затраты на хранение и накладные

без потери рабочих качеств  

расходы

упрощают работу в ремонте

и на производстве

Высокая тягучесть            
(
Можно использовать в производстве

                             


звукопоглощающих панелей

Применение
Сроки хранения - данный продукт требует хранения в замороженном виде. Хранить при температуре минус 18(С или ниже для максимального срока хранения. При температуре хранения не выше - 18(С гарантийный срок хранения составляет не менее 6 месяцев со дня поставки. Для предотвращения попадания влаги хранить только в закрытых емкостях. Перед употреблением подождите пока после открытия контейнера вся влага испариться с поверхности.

Применение - склеиваемые поверхности должны быть чистыми, сухими и правильно подготовленными. Пленочный клей с защитной пленкой с одной стороны может быть нанесен на деталь для последующей вырезки по форме и размеру. Защитная пленка должна оставаться на клее вплоть до момента соединения детали с деталью с другой стороны. Это позволит снизить загрязнение склеиваемых поверхностей. Склеиваемые детали должны быть под давлением вплоть до затвердевания клея; обычно давление от 0,17 до 0,34 Мегапаскалей достаточно для прочного склеивания деталей.

Жизнеспособность в открытом виде - этот  материал  может  быть использован после хранения в охлажденном виде: при температуре

     25 градусов - минимум 45 дней

     32 градуса - минимум 15 дней

Отвердение - материал отвердевает течение 60 - 90 минут при температуре от 130(С до 107(С. Нагрев до температуры отвердения  не критичен, но должен быть в пределах от 0,6(С до 5,6(С в минуту. Детали должны находиться под давлением с  начала момента нагревания и вплоть до их полного охлаждения.

Чистка - очень важно убрать  излишки  клея  с  деталей  и оснастки до  того как он затвердеет.  После затвердевания клей можно очистить только при помощи механической  обработки.  Не застывший клей  можно  очистить  при помощи спирта – денатурата или многих других широко применяемых растворителей промышленного применения. Внимание:  будьте осторожны при очистке поверхности растворителями - они не должны попасть в место склеивания т.к. могут ухудшить  качество  соединения.  В вопросе безопасного и правильного применения растворителей  следуйте  инструкции  соответствующих  фирм-производителей.

Рабочая температура

Под рабочей температурой понимается температура, при которой клей сохраняет прочность 6.9 МПа и составляет 121(С.

Меры безопасности при работе

Не работайте с материалом до полного и окончательного ознакомления с Ведомостью Медицинской Безопасности материала. Материал предназначен   исключительно  для  промышленного применения

Общие сведения

Как и все эпоксидные клеи, данный  материал  следует  применять только в адекватно вентилируемом помещении. Не допускать попадания в глаза и на кожу. Не вдыхать испаряемые газы. После работы тщательно промыть руки водой с мылом.  Емкости из-под материала также содержат остатки клея и токсичные  газы,  поэтому при обращении  с  ними также нужно соблюдать меры предосторожности.

